检 测 报 告

报告编号：SYS2600002

工程名称：余姚市牟山镇孙家南侧保障性住房项目

委托单位：宁波舜通集团有限公司

检测项目：压实度（环刀法）

报告日期：2026年1月8日

余姚市姚州建设工程检测有限公司

地址：浙江省余姚市胜山路28号    邮政编码:315400   电话：0574-62824724

余姚市姚州建设工程检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：SYS2600002                                         共 2 页 第 1 页

| 工程名称 | 余姚市牟山镇孙家南侧保障性住房项目 | 检测类别 |  | 见证检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 宁波舜通集团有限公司 | 建设单位 |  | / |
| 施工单位 | 浙江兆鼎建设有限公司 | 见证单位 |  | 宁波天正工程咨询有限公司 |
| 检测项目 | 压实度（环刀法） | 见证人 |  | 朱建平 |
| 样本数量 | 6点 | 取样日期 | 2026年1月4日 |  |
| 检测日期 | 2026年1月4日—2026年1月7日 | 报告日期 | 2026年1月8日 |  |
| 路段桩号 | 4号楼北侧 |  |  |  |
| 结构部位 | 坡道原土回填 |  |  |  |
| 试验依据 | 《公路路基路面现场测试规程》(JTG 3450－2019) |  |  |  |
| 检测设备 | 环刀、电子天平（SB126）、电热鼓风干燥箱（SB227） |  |  |  |
| 检测结论 | 依据《公路路基路面现场测试规程》(JTG 3450－2019)检测，所检项目结果依据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1—2008) 各点均符合设计要求。详见报告第2页。 |  |  |  |
| 检测说明 | - 本报告无检测单位盖章无效； - 本报告涂改无效； - 本报告无批准人、审核、检测人签字无效； - 本报告未经检测单位批准不得复制； - 如对检测结果有异议，请在收到检测报告之日起15天内向本单位书面提出。 |  |  |  |
| 备注 | 最大干密度：1.78 g/cm3 |  |  |  |

检测单位（盖章）：               批准：            审核：            检测：

余姚市姚州建设工程检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：SYS2600001                                         共 2 页 第 2 页

| 试样编号 | 取样桩号 | 取样位置 距中（m） | 最大干密度(g/cm3) | 设计要求(%) | 干密度(g/cm3) | 平均干密度(g/cm3) | 压实度 (%) | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4号楼北侧 | / | 1.78 | ≥95 | 1.72 | 1.72 | 96.6 | 符合设计要求 |
| 2 | 4号楼北侧 | / | 1.78 | ≥95 | 1.72 |  |  |  |
| 3 | 4号楼北侧 | / | 1.78 | ≥95 | 1.69 | 1.70 | 95.5 | 符合设计要求 |
| 4 | 4号楼北侧 | / | 1.78 | ≥95 | 1.70 |  |  |  |
| 5 | 4号楼北侧 | / | 1.78 | ≥95 | 1.72 | 1.72 | 96.6 | 符合设计要求 |
| 6 | 4号楼北侧 | / | 1.78 | ≥95 | 1.71 |  |  |  |
| 7 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |