检 测 报 告

报告编号：SYS2600027

工程名称：浙江万里学院余姚校区教学科研区（一期）工程

委托单位：浙江万里学院余姚创新研究院

检测项目：塘渣层压实度（灌砂法）

报告日期：2026年5月12日

余姚市姚州建设工程检测有限公司

地址：浙江省余姚市胜山路28号     邮政编码:315400   电话：0574-62824724

余姚市姚州建设工程检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：SYS2600027                                          共 3页 第 1 页

| 工程名称 | 浙江万里学院余姚校区教学科研区（一期）工程 | 检测类别 | 见证检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 浙江万里学院余姚创新研究院 | 建设单位 | 浙江万里学院余姚创新研究院 |
| 施工单位 | 中国二十冶集团有限公司、 浙江兆鼎建设有限公司 | 见证单位 | 浙江中资科建工程管理有限公司 |
| 检测项目 | 塘渣层压实度（灌砂法） | 见证人 | 余泽宏 |
| 样本数量 | 27点 | 取样日期 | 2026年5月7日 |
| 检测日期 | 2026年5月8日—2026年5月12日 | 报告日期 | 2026年5月12日 |
| 路段桩号 | / |  |  |
| 结构部位 | 风雨操场西半幅塘渣填筑第三层 |  |  |
| 检测依据 | 《公路路基路面现场测试规程》(JTG 3450—2019) |  |  |
| 检测设备 | 灌砂筒（SB143）、电子秤（SB133）、电热鼓风干燥箱（SB227）、电子秤（SB139）、电热鼓风干燥箱（SB055） |  |  |
| 检测结论 | 依据《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450—2019）检测，所检项目结果各点均符合设计要求。详见报告第2-3页。 |  |  |
| 检测说明 | - 本报告无检测单位盖章无效； - 本报告涂改无效； - 本报告无批准人、审核、检测人签字无效； - 本报告未经检测单位批准不得复制； - 如对检测结果有异议，请在收到检测报告之日起15天内向本单位书面提出。 |  |  |
| 备注 | 以操场看台的东南角该点为起始的东0米北0米点。 |  |  |

检测单位（盖章）：           批准：               审核：            检测：

余姚市姚州建设工程检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：SYS2600027                                            共 3页 第 2 页

| 试样编号 | 取样桩号 | 取样位置 | 最大干密度(g/cm3) | 设计要求(%) | 干密度(g/cm3) | 压实度 (%) | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操场看台东南角 | 东5米北1米 | 2.11 | ≥92 | 2.00 | 94.8 | 符合设计要求 |
| 2 | 操场看台东南角 | 东10米北1米 | 2.11 | ≥92 | 2.01 | 95.3 | 符合设计要求 |
| 3 | 操场看台东南角 | 东18米北1米 | 2.11 | ≥92 | 1.98 | 93.8 | 符合设计要求 |
| 4 | 操场看台东南角 | 东25米北1米 | 2.11 | ≥92 | 2.02 | 95.7 | 符合设计要求 |
| 5 | 操场看台东南角 | 东5米北15米 | 2.11 | ≥92 | 1.97 | 93.4 | 符合设计要求 |
| 6 | 操场看台东南角 | 东10米北15米 | 2.11 | ≥92 | 1.98 | 93.8 | 符合设计要求 |
| 7 | 操场看台东南角 | 东18米北15米 | 2.11 | ≥92 | 2.03 | 96.2 | 符合设计要求 |
| 8 | 操场看台东南角 | 东25米北15米 | 2.11 | ≥92 | 2.02 | 95.7 | 符合设计要求 |
| 9 | 操场看台东南角 | 东5米北27米 | 2.11 | ≥92 | 2.01 | 95.3 | 符合设计要求 |
| 10 | 操场看台东南角 | 东10米北27米 | 2.11 | ≥92 | 1.99 | 94.3 | 符合设计要求 |
| 11 | 操场看台东南角 | 东18米北27米 | 2.11 | ≥92 | 2.02 | 95.7 | 符合设计要求 |
| 12 | 操场看台东南角 | 东25米北27米 | 2.11 | ≥92 | 1.98 | 93.8 | 符合设计要求 |
| 13 | 操场看台东南角 | 东5米北40米 | 2.11 | ≥92 | 2.00 | 94.8 | 符合设计要求 |
| 14 | 操场看台东南角 | 东10米北40米 | 2.11 | ≥92 | 2.01 | 95.3 | 符合设计要求 |
| 15 | 操场看台东南角 | 东18米北40米 | 2.11 | ≥92 | 2.01 | 95.3 | 符合设计要求 |
| 16 | 操场看台东南角 | 东25米北40米 | 2.11 | ≥92 | 2.02 | 95.7 | 符合设计要求 |
| 17 | 操场看台东南角 | 东5米北52米 | 2.11 | ≥92 | 1.99 | 94.3 | 符合设计要求 |

余姚市姚州建设工程检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：SYS2600027                                            共 3页 第 3 页

| 试样编号 | 取样桩号 | 取样位置 | 最大干密度(g/cm3) | 设计要求(%) | 干密度(g/cm3) | 压实度 (%) | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 操场看台东南角 | 东10米北52米 | 2.11 | ≥92 | 1.97 | 93.4 | 符合设计要求 |
| 19 | 操场看台东南角 | 东18米北52米 | 2.11 | ≥92 | 1.97 | 93.4 | 符合设计要求 |
| 20 | 操场看台东南角 | 东25米北52米 | 2.11 | ≥92 | 2.00 | 94.8 | 符合设计要求 |
| 21 | 操场看台东南角 | 东5米北75米 | 2.11 | ≥92 | 1.98 | 93.8 | 符合设计要求 |
| 22 | 操场看台东南角 | 东10米北75米 | 2.11 | ≥92 | 1.98 | 93.8 | 符合设计要求 |
| 23 | 操场看台东南角 | 东18米北75米 | 2.11 | ≥92 | 2.01 | 95.3 | 符合设计要求 |
| 24 | 操场看台东南角 | 东25米北75米 | 2.11 | ≥92 | 2.00 | 94.8 | 符合设计要求 |
| 25 | 操场看台东南角 | 东5米北82米 | 2.11 | ≥92 | 2.02 | 95.7 | 符合设计要求 |
| 26 | 操场看台东南角 | 东10米北82米 | 2.11 | ≥92 | 1.97 | 93.4 | 符合设计要求 |
| 27 | 操场看台东南角 | 东18米北82米 | 2.11 | ≥92 | 1.97 | 93.4 | 符合设计要求 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |