报告编号：SYS2600010                                     共 2 页 第 2 页

| 试样编号 | 取样桩号 | 取样位置 |  | 设计要求(%) | 干密度(g/cm3) | 压实度 (%) | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10号楼东侧 | 管道 顶部 | 顶部上部 | ≥90 | 1.62 | 92.6 | 符合设计要求 |
| 2 |  |  | 顶部上部 | ≥90 | 1.61 | 92.0 | 符合设计要求 |
| 3 |  |  | 顶部上部 | ≥90 | 1.62 | 92.6 | 符合设计要求 |
| 4 | 10号楼东侧 | 管道 两侧 | 胸腔右侧 | ≥90 | 1.63 | 93.1 | 符合设计要求 |
| 5 |  |  | 胸腔右侧 | ≥90 | 1.66 | 94.9 | 符合设计要求 |
| 6 |  |  | 胸腔右侧 | ≥90 | 1.65 | 94.3 | 符合设计要求 |
| 7 | 10号楼东侧 | 管道 两侧 | 胸腔左侧 | ≥90 | 1.65 | 94.3 | 符合设计要求 |
| 8 |  |  | 胸腔左侧 | ≥90 | 1.67 | 95.4 | 符合设计要求 |
| 9 |  |  | 胸腔左侧 | ≥90 | 1.67 | 95.4 | 符合设计要求 |
|  |  |  | 以 | 下 | 空 | 白 |  |